[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych 
Produkt 59-30 

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL 59-30 - to jednoskładnikowy, nie utleniający się uszczelniacz silikonowy odporny na wysokie tem-peratury, polimeryzujący w kontakcie z wilgocią powiet-rza. Tworzy elastyczne spoiny, zastępujące uszczelki tradycyjne z gumy, preszpanu, korka, papieru itp. sto-sowane w połączeniach kołnierzowych. Wykazuje wysoką adhezję na powierzchniach metalowych, szkle, tworzywach sztucznych, ceramice itp. .

Produkt jest odporny na działanie gazu, powietrza, wody, olejów, zasad itp., jak również na uderzenia i drgania, utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy.  

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

LOXEAL 59-30 znajduje zastosowanie w uszczelnianiu kołnierzy obudów przekładni, pomp, silników, zbiorni-ków z wodą i olejem, przewodów wymuszonego obie-gu powietrza. Utwardzony uszczelniacz LOXEAL 59-30 jest demontowalny ze złącz zwykłymi narzędziami

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Uszczelniacz silikonowy zaczyna polimeryzować (utwardzać się) po naniesieniu go na powierzchnię uszczelnianego kołnierza w kontakcie z wilgocią powietrza. Szybkość polimeryzacji uzależniona jest od czynników zewnętrznych takich jak temperatura i wilgotność powietrza a takżei od wielkości szczeliny złącza. 

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:
          silikon o polimeryzacji octanowej

Kolor:



czerwony

Lepkość:


pasta 

Ciężar właściwy:           

1,39 g/cm3

Zawartość rozpuszczalników:     brak

Trwałość w orygin.opakowaniu:  24m-ce

Czas tworzenia naskórka:        
30 - 50 min

Czas manipulacji:  

1 - 2 h

Czas twardn.funkcjonalnego:  
3 - 6 h

Czas twardnienia  pełnego:      
24 -3 6 h

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Max. szczelina:


3mm

Twardość:

            30ShA

Wytrzym. na rozciąganie:  
2,6MPa

Wydłużenie do zerwania:   
550%

Zakres temperatur pracy:
-55  +275oC

                   chwilowo do: 
+300oC

Utrata przyczepności:       
20min

Skurcz:   

           
1%

Wytrzym. na przebicie:  

20kV/mm

Stała dielektryczna (60Hz):  
2,8

Odporność chemiczna:

kwas solny (rozc. i skonc.), siarkowy (rozc.), azotowy 7%, octowy (rozc. i skonc.), fosforowy, wodorotl. amo-nowy (rozc. i skonc.), wodorotl.sodowy 5%, etanol, amoniak, nadtl.wodoru 3%, roztw.NaCl 10%, woda (70h/100stC), oleje hydrauliczne, silnikowe, alifa-tyczne, aromatyczne - bardzo dobra

kwas azotowy skonc., freon 12, alkohol butyl. - dobra

chlorek metylowy, benzyna mineralna, aceton, gazolin, toluen - dostateczna;  tetra  - słaba

Przyczepność: 

szkło, ceramika, aluminium - b.dobra;  stal, poliwęg-lan, akryl - dobra; lPCV - dostateczna; miedź - słaba

OPAKOWANIA:  Kartusze 310ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywa-czem LOXEAL PULITORE-10. Powierzchnie porowate pozostawić do wyschnięcia >10min. Uszczelniacz LOXEAL 59-30 nanosić należy na jedną stronę złącza kołnierzowego w postaci nieprzerwanej wstęgi z aplika-tora, pędzlem lub wałkiem. Optymalne warunki aplika-cji to 22st.C i wilg.wzgl. 50%. W tych warunkach silikon tworzy naskórek w 20min. Podwyższanie temp. i wil-gotności przyspiesza proces polimeryzacji, co jest is-totne przy grubych warstwach silikonu.

W optymalnych warunkach 3mm warstwa uszczelnia-cza osiąga wytrzym. funkcjonalną w ciągu 4h a pełną w 12h.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL 59-30  zawiera kwas octowy.

Możliwe podrażnienie skóry przy dłuższym kontakcie. 

Opary kwasu mogą powodować podrażnienie oczu. W przypadku kontaktu ze skórą zastosować mydło z dużą ilością wody. Przy kontakcie z oczami przepłukiwać czystą wodą. W przypadkach szczególnych wezwać lekarza.

� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���











UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052152757.unknown

_1051651558.unknown

