[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych 
Produkt Aktywator-11 

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL Aktywator 11 - to specjalistyczny produkt pomocniczy w postaci spray’u lub płynu, który przy-spiesza działanie klejów anaerobowych.

Aktywator 11 aplikujemy na jedną ze stron złącza przed klejeniem, na drugą stronę złącza aplikujemy produkt anaerobowy. 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Produkt LOXEAL Aktywator 11 umożliwia osiągnięcie efektu końcowego tworzenia spoiny klejem anaerobo-wym w czasie od 20 do 120 sekund, zależnie od odmiany kleju anaerobowego i szczeliny w złączu czy temperatury otoczenia .

Dodatkowym efektem stosowania aktywatora jest uaktywnienie powierzchni metali o niższej aktywności chemicznej, gorzej współpracujących z anaerobami

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Kompozycja: organiczne związki chemiczne w alkoholu

Kolor: 
 



zielony

Lepkość (przy 25oC) [mPa.s]:   
1 - 3

Gęstość(przy 25oC) [g/cm3]:    

0,8

Temp.zapłonu:   21oC

Czas aktywności na powierzchni:  24h

Zalecany czas na naniesienie kleju: 1h

Trwałość w orygin.opakowaniu:    1 rok

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 150ml, puszka 1L

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed użyciem produktu LOXEAL AKTYWATOR-11 należy pojemnik z aktywatorem kilkakrotnie wstrząs-nąć. 

Powierzchnię substratu przed naniesieniem aktywatora oczyścić i odtłuścić tak, jak przed procesem klejenia.

LOXEAL AKTYWATOR-11 należy nanosić cienką war-stwą na powierzchnię przeznaczoną do klejenia z odległości ok. 10 do 20 cm.. Klej nanosimy na drugą stronę złącza w kilka sekund po całkowitym odparowa-niu aktywatora i łączymy części.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL Aktywator -11 jest łatwopalny.

Przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.

Używać tylko w przewiewnym miejscu. Nie spożywać.

Możliwe podrażnienie skóry przy dłuższym kontakcie.

Silne podrażnienie oczu. 

W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami zastoso-wać mydło z dużą ilością wody.

Pozostałe środki ostrożności jak dla opakowań ciśnie-niowych (aerozole).



� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052510968.unknown

_1051651558.unknown

