[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych 
Produkt Aktywator-20 

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL Aktywator 20 - to specjalistyczny produkt pomocniczy w postaci płynu, który umożliwia działanie kleju akrylowego LOXEAL 33-00. Poza odmianą podstawową aktywator występuje również w odmianie: 21 i 22. Wersje różnią się od siebie lepkością i czasem działania aktywowanego kleju.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Produkt LOXEAL Aktywator 20 umożliwia osiągnięcie efektu końcowego tworzenia spoiny klejem LOXEAL 33-00 w czasie od 0,5 do 4 minut, zależnie od odmiany.

Aktywator 20 aplikujemy na jedną ze stron złącza przed klejeniem, na drugą stronę złącza aplikujemy klej.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Kompozycja:     pochodne aminoaldehydu  (20, 22);  

jw  w alkoholu (21) 

Kolor: 
  
brąz

Lepkość (przy 25oC) [mPa.s]:     100-120 (20, 22)



         

<10 (21)


Gęstość(przy 25oC) [g/cm3]:
 0,9  (20, 22)



 

 0,8  (21)

Temp.zapłonu:   

 > 100oC (20, 22)



      

 21oC  (21)

Czynnik aktywujący:  

 100% (20, 22)



    

 40% (21)

Efekt aktywujący (max. czas  naniesienie kleju):

             

8h (dla wszyskich odmian)

Czas wiązania kleju: 

1min (20, 21)



  

5min (22)

Trwałość w orygin.opakowaniu:  1 rok

OPAKOWANIA:

Butelka szklana 20ml, 50ml, 1000ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Powierzchnię substratu przed naniesieniem aktywatora oczyścić i odtłuścić tak, jak przed procesem klejenia.

LOXEAL AKTYWATOR-20 (21, 22) należy nanosić cienką warstwą na powierzchnię przeznaczoną do klejenia na przykład przy pomocy pędzelka przytwier-dzonego do zakrętki butelki. 

Klej nanosimy na drugą stronę złącza jeszcze przed odparowaniem aktywatora i łączymy części. 

Po ok. 1 minucie możemy złącze uwolnić z uścisku.

Pozostałość aktywatora i nieutwardzonego kleju usu-wamy z łączonych części mechanicznie lub chemicznie

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL Aktywator -20 zawiera pochodne aminoaldehydu.

Możliwe podrażnienie skóry przy dłuższym kontakcie i  podrażnienie oczu. 

W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami zastoso-wać mydło z dużą ilością wody.



� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052510968.unknown

_1051651558.unknown

