[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych 
Produkt Aktywator-9 

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL Aktywator 9 - to specjalistyczny produkt pomocniczy w postaci spray’u, który przyspiesza dzia-łanie klejów cyjanoakrylowych.

.Aplikacja produktu LOXEAL Aktywator 9 możliwa jest na dwa sposoby: na jedną ze stron złącza przed klejeniem (wtedy należy poczekać na jego całkowite wyschnięcie) lub też bezpośrednio na klej już nanie-siony na klejone podłoże.

.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Produkt LOXEAL Aktywator 9 umożliwia osiągnięcie efektu końcowego tworzenia spoiny klejem CA w cza-sie od 20 do 120 sekund zależnie od rodzaju podłoża (jeśli jest sklejalne), odmiany kleju CA i szczeliny w złączu czy temperatury otoczenia

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Kompozycja: organiczne związki chemiczne w alkoholu

Kolor: 
 



przezroczysty

Lepkość (przy 25st.C) [mPa.s]:   
1 - 3

Gęstość(przy 25st.C) [g/cm3]:   

0,8

Temp.zapłonu:   21oC

Czas aktywności na powierzchni:  12h

Zalecany czas na naniesienie kleju: 1h

Trwałość w orygin.opakowaniu:    1 rok

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 150ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed użyciem produktu LOXEAL AKTYWATOR-9 należy pojemnik z aktywatorem kilkakrotnie wstrząs-nąć. 

Powierzchnię substratu przed naniesieniem aktywatora oczyścić i odtłuścić tak, jak przed procesem klejenia.

LOXEAL AKTYWATOR-9 należy nanosić cienką warst-wą na powierzchnię przeznaczoną do klejenia z odleg-łości ok. 10 do 20 cm.. Klej nanosimy na dowolną stro-nę złącza w kilka sekund po całkowitym odparowaniu aktywatora i łączymy części silnie dociskając. Najlep-sze wyniki daje wykorzystanie aktywowanej powierz-chni w ciągu 1h od naniesienia aktywatora, po upływie 8h czynność aktywowania przed klejeniem trzeba powtórzyć.  

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL Aktywator -9 jest łatwopalny. 

Przechowywać zdala od ognia i źródeł ciepła.

Używać tylko w przewiewnym miejscu. Nie spożywać.

Możliwe podrażnienie skóry przy dłuższym kontakcie.

Silne podrażnienie oczu. 

W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami zastoso-wać mydło z dużą ilością wody.

Pozostałe środki ostrożności jak dla opakowań ciśnie-niowych (aerozole).



� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052510968.unknown

_1051651558.unknown

