[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych 
Produkt PULITORE-10 

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL Pulitore 10 - to bezchlorowy środek chemicz-ny w aerozolu do szybkiego czyszczenia (odtłusz-czania) metali, szkła, tworzyw sztucznych, gumy itp. 

Pulitore 10 zawiera składniki, które rozpuszczają stwardniałe smary, osady, stare warstwy klejów CA i anaerobowych, woski, oleje i inne zanieczyszczenia.

Jest łatwopalny, nie wywołuje korozji.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Działanie Pulitore 10 jest najlepszym sposobem przy-gotowania powierzchni przed użyciem klejów anaero-bowych, CA, UV, żywic akrylowych, smarów i innych.

Pulitore 10 nie niszczy powierzchni tworzyw sztucz-nych oraz warstwy ozonowej w atmosferze.

Idealnie nadaje się też do przygotowania powierzchni przed malowaniem i lakierowaniem.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Kolor: 
  



przezroczysty

Zapach: 
  


słaby

Lepkość (przy 25oC) [mPa.s]: 

0,33


Liczba parowania:   


2

Punkt krzepnięcia: 
 

-50oC

Gęstość:  



0,83 g/cm3  

LD50:         



5700 mg/kg

LC50:         



15000 ppm

Gaz wypełniający:    


CO2
Oznak. niebezpieczeństwa: 

płomień

WPŁYW NA EKOLOGIĘ:

nie zawiera węglowodorów

nie zawiera trójchloroetanu

napełniony gazem ekologicznym CO2

wartość MAK:  400 ppm
OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 400ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Powierzchnię substratu przed odtłuszczeniem  oczyś-cić wstępnie mechanicznie z pozostałości klejów, stwardniałych smarów, brudu.   

LOXEAL Pulitore 10 należy nanosić cienką warstwą na powierzchnię przeznaczoną do odłuszczenia i pozos-tawić do całkowitego zwilżenia powierzchni.

Odtłuszczacz nanosić wielokrotnie, aż do uzyskania całkowicie czystej powierzchni (czystość łatwo jest sprawdzić poprzez przetarcie czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym.

Na porowatych (wsiąkliwych) powierzchniach po od-tłuszczeniu Pulitore 10 konieczne jest odczekanie dodatkowo 10-15 min. dla całkowitego odparowania zmywacza.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt LOXEAL Pulitore-10 zawiera substancje łatwopalne. 

Pojemniki z produktem przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.

Pozostałe środki ostrożności jak dla pojemników ciśnieniowych (aerozole).



� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052510968.unknown

_1051651558.unknown

