[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych 
Produkt

PULSAR Plastic Cleaner  

(wersja polska sierpień 2001)

OPIS PRODUKTU:

PULSAR PLASTIC CLEANER - to bezchlorowy środek chemiczny w aerozolu do szybkiego czyszczenia (od-tłuszczania) wrażliwych powierzchni tworzyw sztucz-nych i lakierów przeznaczonych do klejenia. 

PULSAR PLASTIC CLEANER zawiera składniki, które rozpuszczają stwardniałe smary, osady, stare warstwy klejów CA i anaerobowych, woski, oleje i inne zanie-czyszczenia. 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Działanie PULSAR PLASTIC CLEANER’a jest najlep-szym sposobem przygotowania powierzchni przed uży-ciem klejów CA, UV, żywic akrylowych, smarów i innych.

PULSAR PLASTIC CLEANER nie niszczy warstwy ozonowej w atmosferze. Idealnie nadaje się też do przygotowania powierzchni przed malowaniem i lakie-rowaniem. 

PULSAR PLASTIC CLEANER zawiera alkohol. Jest łatwo palny, nie wywołuje korozji. Nie należy stosować go na tworzywach sztucznych oraz niektórych lakie-rach. bez wykonania próby oddziaływania zmywacza na podłoże.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Kolor: 
  

przezroczysty, bez zawiesin

Zapach: 
  
charakterystyczny dla alkoholu

Sklad chemiczny:
mostanol 90%, gaz  wypełnia-jący (CO2)  10%

Lepkość



2 mPa.s

Liczba parowania:   


2

Punkt krzepnięcia: 
 

   -95oC

Temperatura wrzenia:


  +56oC

Temperatura zapłonu:


   -18oC

Temperatura samozapłonu:

+540oC


Gęstość:  



0,79 g/cm3  

LD50:         



5700 mg/kg

LC50:         



15000 ppm

Korozyjność



brak

Oznak. niebezpieczeństwa: 

płomień

WPŁYW NA EKOLOGIĘ:

nie zawiera węglowodorów

nie zawiera trójchloroetanu

napełniony gazem ekologicznym CO2
wartość MAK:  400 ppm
OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 400ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Powierzchnię substratu przed odtłuszczeniem  oczyś-cić wstępnie mechanicznie z pozostałości klejów, stwardniałych smarów, brudu.   

PULSAR PLASTIC CLEANER należy nanosić cienką warstwą na powierzchnię przeznaczoną do odłuszcze-nia i pozostawić do całkowitego zwilżenia powierzchni.

Odtłuszczacz nanosić wielokrotnie, aż do uzyskania całkowicie czystej powierzchni (czystość łatwo jest sprawdzić poprzez przetarcie czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym.

Na porowatych (wsiąkliwych) powierzchniach po od-tłuszczeniu PULSAR PLASTIC CLEANER konieczne jest odczekanie dodatkowo 10-15 min. dla całkowitego odparowania zmywacza.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt PULSAR PLASTIC CLEANER zawiera substa-ncje łatwopalne. 

Pojemniki z produktem przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.

Pozostałe środki ostrożności jak dla pojemników ciśnieniowych (aerozole).



� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








UWAGA:

Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma VARIANT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

[image: image2.wmf]

[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052510968.unknown

_1052333663.unknown

