[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych 
Produkt Pulsar RTV 350 

(wersja polska sierpień 2001)

OPIS PRODUKTU:

PULSAR RTV 350 - to jednoskładnikowy, nie utle-niający się uszczelniacz silikonowy polimeryzujący w kontakcie z wilgocią powietrza. Tworzy elastyczne spo-iny, zastępujące uszczelki tradycyjne z gumy, preszpa-nu, korka, papieru itp. stosowane w połączeniach koł-nierzowych. Wykazuje wysoką adhezję na powierzch-niach metalowych, szkle, tworzywach sztucznych, ce-ramice itp. .

PULSAR RTV 350 jest odporny na działanie gazu, powietrza, wody, olejów, zasad itp., jak również na uderzenia i drgania, utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy (max 350oC).

Produkt nie zawiera octanów (polimeryzacja neutral-na). Nie wywołuje korozji ani zakłóceń urządzeń elek-tronicznych. 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

PULSAR RTV 350 znajduje zastosowanie w uszczel-nianiu kołnierzy obudów przekładni, pomp, silników, zbiorników z wodą i olejem, przewodów wymuszonego obiegu powietrza. Utwardzony uszczelniacz jest de-montowalny ze złącz zwykłymi narzędziami

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Uszczelniacz silikonowy zaczyna polimeryzować (utwardzać się) po naniesieniu go na powierzchnię uszczelnianego kołnierza w kontakcie z wilgocią powietrza. Szybkość polimeryzacji uzależniona jest od czynników zewnętrznych takich jak temperatura i wilgotność powietrza a także od wielkości szczeliny złącza. 

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:



           silikon o polimeryzacji obojętnej (bezkwasowej)

Kolor:



brunatny

Lepkość:


pasta 

Ciężar właściwy:           

1,1 g/cm3

Zawartość rozpuszczalników:     brak

Trwałość w orygin.opakowaniu:  12 m-cy

Czas manipulacji 

  5 min

Czas tworzenia naskórka:        
10 min

Czas twardnienia  pełnego:      
   1mm/6h

(przy wilgotności wzgl. 50% i temp. pokojowej.)

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Max. szczelina:


3mm

Twardość:

            30ShA

Wytrzym. na rozciąganie:  
1,89MPa

Wydłużenie do zerwania:   
340%

Zakres temperatur pracy:
-40  +315oC

                   chwilowo do: 
-60  +350oC

Utrata przyczepności:       
20min

Skurcz:   

           
1%

Wytrzym. na przebicie:  

20kV/mm

Stała dielektryczna (60Hz):  
2,8

Odporność chemiczna:

kwas solny (rozc. i skonc.), siarkowy (rozc.), azotowy 7%, octowy (rozc. i skonc.), fosforowy, wodorotl. amo-nowy (rozc. i skonc.), wodorotl.sodowy 5%, etanol, amoniak, nadtl.wodoru 3%, roztw.NaCl 10%, woda (70h/100stC), oleje hydrauliczne, silnikowe, alifa-tyczne, aromatyczne - bardzo dobra

kwas azotowy skonc., freon 12, alkohol butyl. - dobra

chlorek metylowy, benzyna mineralna, aceton, gazolin, toluen - dostateczna;  tetra  - słaba

Przyczepność: 

szkło, ceramika, aluminium - b.dobra;  stal, poliwęg-lan, akryl - dobra; lPCV - dostateczna; miedź - słaba

OPAKOWANIA:  Kartusze 300ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywa-czem PULSAR METAL CLEANER. Powierzchnie poro-wate pozostawić do wyschnięcia >10min. Uszczelniacz PULSAR RTV 350 nanosić należy na jedną stronę złącza kołnierzowego w postaci nieprzerwanej wstęgi z aplikatora, pędzlem lub wałkiem. Podwyższanie temp. i wilgotności przyspiesza proces polimeryzacji, co jest istotne przy grubych warstwach silikonu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Po pracy z silikonem dokładnie umyć ręce. Pracować przy sprawnej wentylacji. Unikać wdychania par i kontaktu ze skórą i śluzówką. Chronić przed dziećmi. Nie spożywać. 

W przypadku kontaktu ze skórą zastosować mydło z dużą ilością wody. Przy kontakcie z oczami przepłuki-wać czystą wodą. 

W przypadkach szczególnych wezwać lekarza.

� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���











UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma VARIANT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052152757.unknown

_1052333663.unknown

