[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych 
Produkt Loxeal-4 

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL 4 - to silikonowy środek smarny z dodatkiem teflonu dla wszystkich kombinacji metali i tworzyw sztucznych i gumy,  zapobiegający zatarciom i korozji. Dodatek teflonu zwiększa właściwości smarne i wytrzy-małość na obciążenia produktu.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

LOXEAL 4 - jest środkiem nietoksycznym i fizjolo-gicznie obojętnym, bezwonnym i bezsmakowym, może się kontaktować z wodą pitną i produktami spożyw-czymi.

Jest niepalny i nie przewodzi prądu elektrycznego.

Wykazuje silną hydrofobowość, nie jest więc podatny na spłukiwanie z powierzchni zanurzonej w wodzie. Nie sprzyja rozwojowi pleśni i innych grzybów nawet w wysokiej temperaturze i wilgotności.

Nie rozpuszcza się w wodzie, olejach mineralnych i roślinnych, w roztworach kwasów i zasad oraz roztworach solankowych.

Rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych.  

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Postać:  

pasta podobna do wazeliny

Kolor: 
      

bezbarwny

Skład chemiczny: 
dwumetylopolisilicjan



             i politetrafloroetylen

Gęstość (20oC):  
1,1 g/cm3
Temp.zapłonu:   
powyżej 300oC

Lotność:   po 30h w temp. 300oC 

strata na wadze max. 2%

Zakres temperatur pracy: -40  +200oC

OPAKOWANIA:

Pojemnik 1kg, 12kg

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy przeznaczone do smarowania  należy dokładnie oczyścić z resztek starego smaru i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem LOXEAL PULITORE-10. Smar silikonowy  LOXEAL 4 nanosić należy na smarowane powierzchnie pędzlem lub szpachelką.

UWAGA:

Obecność silikonu w smarze powoduje znaczne obni-żenie adhezji smarowanych powierzchni - co jest ce-chą dobrego smaru. 

Należy liczyć się z tym, że powierzchnie smarowane i sąsiadujące z nimi utracą zdolność przyjmowania kle-jów, farb i lakierów. Przywrócenie im tej zdolności będzie wiązało się z bardzo solidnym odtłuszczeniem powierzchni odpowiednim rozpuszczalnikiem ( tym przypadku organicznym).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Smar silikonowy LOXEAL 4 nie wymaga żadnych szczególnych środków ostrożności przy aplikacji czy użytku smarowanych mechanizmów. 

Jest nietoksyczny i fizjologicznie obojętny, bezwonny i bezsmakowy.



� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052514564.unknown

_1051651558.unknown

