[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych

Produkt 30-23 

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL 30-23 to jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny polimeryzujący w szczelinie złącza po naświetleniu promieniami UV, do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi materiałami, tworzący spoiny cienkie i przezroczyste

Powierzchnia spoiny może być naświetlona promienia-mi UV przy pomocy promiennika (lampy UV) lub świat-łem słonecznym. 

Kleje utwardzane światłem UV wyróżniają się: wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania szczelin, bar-dzo krótkimi czasami utwardzania (do uzyskania wyt-rzymałości ręcznej kilka sekund), bardzo dobrą odpor-nością na media, łatwością dozowania również w auto-matycznych systemach nanoszenia, wynikającą z bra-ku konieczności mieszania. Szybkość utwardzania kle-jów zależy od natężenia i długości fali światła UV.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Kleje UV znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest cienka i “czysta” spoina, krótki czas wiązania i duża wytrzymałość złącza pomiędzy metalem, szkłem i  tworzywem sztucznym, jeśli tylko powierzchnia złącza da się naświetlić UV (jeden z klejonych substratów jest przezroczysty).

Produkt odporny jest na gaz, powietrze, wodę, oleje, zasady i wiele innych chemikaliów oraz na uderzenia i drgania. Utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy.

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Klej akrylowy zaczyna polimeryzować (utwardzać się) w kilka sekund po naświetneniu spoiny promieniami UV. Szybkość i skuteczność polimeryzacji uzależniona jest od długości fali świetlnej działającej na spoinę. Fala o długości ok. 360nm jest właściwa dla kleju zastygającego w spoinie a fala ok.250nm dla kleju zastygającego na powierzchni odkrytej (w kontakcie z powietrzem).

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:
             ester uretanowo-metakrylowy

Kolor:


bezbarwny, przezroczysty

Lepkość:

80-150 [mPa.s]  przy 25oC

Ciężar właściwy: 
(25st.C)[g/cm3]:  1,1

Temperatura zapłonu:
>100 oC

Zawartość rozpuszczalników:
brak

Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze 8-28oC w oryginalnym opakowaniu

Czas tężenia (wytrzymałość wstępna):
8-15sek

Czas naświetlania UVdotyczy źródła światła o mocy 5-7 mW/cm2
Wytrzymałość pełna (100%):

po 12h

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Szczelina wypełnienia: 


0,03-0,2mm

Wytrzym. na ścin. przy rozciąganiu:   
10-14 N/mm2 

Współcz. załamania (refrakcji):          
1,49-1,51

Przepuszczalność światła: 

> 98% 

Współcz. rozsz. cieplnej: (1/K)       85x10-6mm/mm/oC

Stała dielektr. DIN 53483 (1 Mhz,25oC):   4

Przewodność cieplna ( W/mK )
>0,1

Napięcie przebicia:

   30-80kV/mm

Zakres temperatur pracy:
    -55  +120oC

OPAKOWANIA:

Butelki plastikowe 10ml, 50ml, 250ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starych powłok lub klejów i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem LOXEAL PULITORE-10. Klej nanieść na powierzchnię złącza, ustawić części (pozycjonowanie), unieruchomić złącze a następnie naświetlić naturalnym lub sztucznym światłem UV (np. promiennik OSRAM Ultra-Vitalux 300W). Po kilkunastu sekundach złącze jest utwardzone i można usunąć docisk. Resztki kleju należy usunąć mechanicznie.

Nie poleca się stosowania tego produktu w kontakcie z tworzywami sztucznymi (szczególnie termoplastycz-nymi), gdzie może nastąpić pęknięcie naprężeniowe tworzywa.  

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL 30-20 zawiera metacrylat.

Możliwe podrażnienie skóry przy dłuższym  kontakcie. 

Średnie podrażnienie oczu. W przypadku kontaktu ze skó-rą zastosować mydło z dużą ilością wody. Przy kontakcie z oczami przepłukiwać czystą wodą. 

W przypadkach szczególnych wezwać lekarza.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:
Produkt  opisany i oklejony zgodnie z przepisami UE uznany jako XI-podrażniający.

Szczelnie zamykać opakowanie i przechowywać w ciemnym miejscach.




� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052482451.unknown

_1051651558.unknown

