[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych

Produkt 33-00 

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL 33-00 to akrylowy, dwuskładnikowy klej struk-turalny, nie wymagający mieszania i szybkoschnący stosowany do różnego rodzaju materiałów. Klej nano-sić należy na jedną stronę złącza, a aktywator (drugi składnik) na drugą. Nie jest wymagane mie-szanie składników a jedynie dociśnięcie łączonych części złącza z naniesionymi wcześniej składnikami kleju.

Utwardzona spoina wykazuje lekką elastyczność, co podnosi jej wytrzymałość na uderzenia i wstrząsy a także na naprężenia od rozszerzalności cieplnej klejonych materiałów. Spoina odporna jest tez na łuszczenie się, kontakt z benzyną, smarami, wodą i chemikaliami. Klej LOXEAL 33-00 należy stosować z jednym z dostępnych aktywatorów LOXEAL Aktywator-20, -21, -22.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Klej 33-00 łączy z dużą wytrzymałością metale koloro-we, stal, żeliwo, ferryt, ceramikę, szkło, kamień, drewno, twarde tworzywa sztuczne za wyjątkiem poliolefin (PP, PE, teflon, gumy silikonowe itp.). Stoso-wany jest m. in. do uchwytów narzędzi, przyrządów, urządzeń sportowych czy obróbki dekoracyjnej.

Produkt odporny jest na gaz, powietrze, wodę, oleje, zasady i wiele innych chemikaliów oraz na uderzenia i drgania. Utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy.

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Klej akrylowy zaczyna polimeryzować (utwardzać się) w kilkudziesięciu sekund po złączeniu z aktywatorem w ściśle dopasowanej spoinie złącza. Szybkość polimery-zacji uzależniona jest od zastosowanego materiału, wielkości spoiny.  

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:
             żywica metakrylowa

Kolor:


bursztynowo-żółty

Lepkość:

10000-40000[mPa.s]przy 25oC

Ciężar właściwy: 
(25st.C)[g/cm3]:  1,1

Temperatura zapłonu:
>80 oC

Zawartość rozpuszczalników:
brak

Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze 8-28oC w oryginalnym opakowaniu

Czas tężenia (wytrzymałość wstępna):
0,5-4min

(w zależności od aktywatora)

Wytrzymałość funkcjonalna:  30 - 60min

Wytrzymałość pełna (100%):

po 12h

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Max.szczelina wypełnienia: 0,5mm (zalecana:0,1mm)

Wytrzym. na ścinanie:        18-30 N/mm2   

Wytrzym. na rozciąganie:   15-25 N/mm2   

Udarność:                    15-25 Nxmm/mm2   

Zakres temperatur pracy:
    -50  +120oC

OPAKOWANIA:

Kartusza plastikowa  125ml, 250ml + aktywator

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywa-czem LOXEAL PULITORE-10. Klej LOXEAL 33-00 nanosić należy na jedną stronę tworzonego złącza i równomiernie rozprowadzić na przykład. szpachelką. Na drugą stronę złącza nanosimy aktywator i łączymy obie części jednocześnie silnie dociskając przez czas ok. 1min (czas uzależniony jest od odmiany aktywa-tora). Jeśli szczeliny są szersze (maksimum  0.5 mm) lub gdy jest wymagane szybsze utwardzanie, należy nanieść aktywator na obie powierzchnie. Należy na-tychmiast połączyć części (w ciągu 15 minut).

Nadmiar kleju poza złączem należy starannie usunąć na przykład. mechanicznie. Przy klejeniu połączeń tu-lejowych klej nanosimy wąskimi pasmami na przemian z aktywatorem wzdłuż kierunku łączenia (wsuwania) części. Po wsunięciu klejonego elementu w tuleję na-leży dodatkowo dokonać półobrotu,  dla wy-mieszania składników kleju. 

Nie poleca się stosowania tego produktu w kontakcie z tworzywami sztucznymi (szczególnie termoplastycz-nymi), gdzie może nastąpić pęknięcie naprężeniowe tworzywa oraz do urządzeń z czystym tlenem i/lub bo-gatych w tlen; nie powinien też być używany jako usz-czelniacz do instalacji z chlorem i innych materiałów silnie utleniających.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL 33-00 zawiera metacrylat. Możliwe podrażnienie skóry przy dłuższym kontakcie. Średnie podrażnienie oczu. W przypadku kontaktu ze skórą zastosować mydło z dużą ilością wody. Przy kontakcie z oczami przepłukiwać czystą wodą. 

W przypadkach szczególnych wezwać lekarza.




� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052503855.unknown

_1051651558.unknown

