[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych 
Produkt 33-47 

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL 33-47 to dwuskładnikowy klej konstrukcyjny, polimeryzujący poprzez styk (kroplami, krawędziami spoinowymi), nie wymagający głębokiego mieszania i szybkoschnący. Klej należy przed naniesieniem jedną ze stron złącza wymieszać lub aplikować jeden skład-nik na drugi bezpośrednio na złącze.

Nie jest wtedy wymagane mieszanie składników a je-dynie dociśnięcie łączonych części złącza z naniesio-nymi wcześniej składnikami kleju.

Utwardzona spoina wykazuje lekką elastyczność, co podnosi jej wytrzymałość na uderzenia i wstrząsy a także na naprężenia od rozszerzalności cieplnej klejo-nych materiałów.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Produkt odporny jest na gaz, powietrze, wodę, oleje, zasady i wiele innych chemikaliów oraz na uderzenia i drgania. Utrzymuje swoje właściwości w szerokim za-kresie temperatur pracy. Łączy z dużą wytrzymałością metale, ceramikę, szkło, kamień, drewno, twarde two-rzywa sztuczne za wyjątkiem poliolefin (PP, PE, teflon, gumy silikonowe itp.) np. detale elektromechaniczne lub magnesy w silnikach elektrycznych.  Nadaje się do złączy z prześwitem do 0.5mm.

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Klej akrylowy zaczyna polimeryzować (utwardzać się) w kilkudziesięciu sekund po złączeniu składników A i B w ściśle dopasowanej spoinie złącza. Szybkość poli-meryzacji uzależniona jest od zastosowanego materia-łu, wielkości spoiny.  

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:
             uretano-metakrylan

Kolor:


bezbarwny, przezroczysty

Lepkość:

5000-15000[mPa.s]przy 25oC

Ciężar właściwy: 
(25st.C)[g/cm3]:  1,1

Temperatura zapłonu:
>93 oC

Zawartość rozpuszczalników:
brak

Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze 8-28oC w oryginalnym opakowaniu

Czas tężenia (wytrzymałość wstępna):
1-3min
Wytrzymałość funkcjonalna:  30 - 60min

Wytrzymałość pełna (100%):

po 24h

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Grubość szczeliny:

0,05-0,5mm

Wytrzym. na pełzanie:   

15-25 N/mm2   

Wytrzym. na rozciąganie:   
15-25 N/mm2   

Udarność:                   

15-25 N x mm/mm2   

Wytrzym. na złuszczanie:  
3,5-5 N/mm2   

Współcz. rozsz.cieplnej:

80x10-6 1/k   

Zakres temperatur pracy:
-30  +120oC

Przew.cieplna właściwa:  
0,1W/mK   

Opór właściwy:  

2 x 1013  W x cm

Wytrzym. na przebicie:  

30-50 kV/mm

Stała dielektryczna: (1MHz)    
4,6

OPAKOWANIA:

Butelki plastikowe  2x50ml, 2x250ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywa-czem LOXEAL PULITORE-10. Klej LOXEAL 33-47 nanosić należy po wymieszaniu składników na jedną stronę tworzonego złącza i szybko docisnąć przez czas ok. 3 min. Nadmiar kleju poza złączem należy starannie usunąć na przykład. mechanicznie. Można też aplikować składniki kleju jeden na drugi wprost na klejony element. Silny docisk będzie tu wystarczającym warunkiem właściwego związania kleju.  Klej łatwo się miesza poprzez jednakową gęstość i lepkość skład-ników, które łączymy w prop. 1:1. Nie poleca się stoso-wania tego produktu w kontakcie z tworzywami sztucz-nymi (szczególnie termoplastycznymi), gdzie może na-stąpić pęknięcie naprężeniowe tworzywa oraz do urzą-dzeń z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powi-nien też być używany jako uszczelniacz do instalacji z chlorem i innych materiałów silnie utleniających.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL 33-47 zawiera metacrylat. Możliwe podrażnienie skóry i oczu. W przypadku kontaktu ze skórą zastosować mydło z dużą ilością wody. Przy kontakcie z oczami przepłukiwać czystą wodą. 

W przypadkach szczególnych wezwać lekarza.



� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052506598.unknown

_1051651558.unknown

