[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych 
Produkt 58-31 

(wersja polska maj 2001)

Dopuszczenie PZH (HK/W/0549/04/2001) do kontaktu z wodą pitną

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL 58-31 jest jednoskładnikowym elastycznym uszczelniaczem anaerobowym o średniej wytrzymałoś-ci i wysokiej odporności termicznej, zabezpieczającym przed przeciekami i korozją. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu dopływu powietrza (tlenu) w szczelinie pomiędzy dwoma metalowymi powierzch-niami (w gwincie). Jest szczególnie przydatny tam gdzie wymagana jest wysoka odporność chemiczna i termiczna oraz szybki czas zastygania uszczelki w kołnierzu. 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Klej tworzy elastyczną spoinę, która dostatecznie za-bezpieczając połączenie kołnierzowe przed  przecieka-mi zastępuje inne uszczelki: gumowe, preszpanowe, papierowe itp. 

Produkt odporny jest na gaz, powietrze, wodę, oleje, zasady i wiele innych chemikaliów oraz na uderzenia i drgania. Utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy.

Znajduje szczególne zastosowanie przy uszczelnianiu sztywnych, ściśle przylegających złączy kołnierzowych. Klej gwarantuje ponadto 100% zabezpieczenie przed korozją oraz natychmiastową szczelność zaraz po złączeniu kołnierza. Dodatek substancji fluoryzującej pozwala na stwierdzenie obecności kleju w złączu przy użyciu lampy UV. 

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Klej anaerobowy zaczyna polimeryzować (utwardzać się) po odcięciu od jego powierzchni dopływu tlenu w obecności katalizatora w postaci kontaktu z powierzch-nią metalu. Szybkość polimeryzacji uzależniona jest od czynników zewnętrznych jak i od właściwości samego kleju. Parametrami wpływającymi na szybkość polime-ryzacji są: rodzaj materiału, z którego wykonane są elementy złącza śrubowego, wielkość szczeliny złącza, temperatura otoczenia, użycie aktywatora chemicz-nego.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:

anaerobowy metakrylat

Kolor:


czerwony fluorescencyjny

Lepkość:
50000-250000 [mPa.s]  przy 25oC

Temperatura zapłonu:
>100 oC

Zawartość rozpuszczalników:
brak

Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze 8-28oC w oryginalnym opakowaniu

Czas tężenia (wytrzymałość wstępna):
10-20min

Wytrzymałość funkcjonalna (75%): 
po 1-3h

Wytrzymałość pełna (100%):

po 6-12h

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Max. szczelina:



0,50mm

Dopuszczalne naprężenia tnące:
8-13N/mm2
Dopuszczalne naprężenia rozciągające:
7-10N/mm2
Udarność:


8-15Nmm/mm2
Zakres temperatur pracy:

-55 + 200 oC
Odporność na wodę, rozpuszczalniki, zmiany tempera-tury, drgania wg DIN 30661. Pomiary obciążeń mecha-nicznych: próba dla trzpienia stalowego M-10x20 / jakość 8.8 / wymiary h=0.8d.

OPAKOWANIA:

Tuby plastikowe 50ml, 250ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywa-czem PULITORE-10. Klej można też aktywować pro-duktem AKTYWATOR-11, który przyspiesza działanie kleju. Produkt LOXEAL 58-31 nanosić należy wprost z tuby na jedną z powierzchni kołnierza w sposób oszczędny omijając od wewnętrznej strony otwory na śruby mocujące i starając się zamknąć obwód ścieżki kleju. Produkt można też rozprowadzić szpachelką lub wałkiem 

Nie poleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym tlenem, chlorem lub innymi silnie utleniają-cymi się substancjami jak również w kontakcie z tworzywami sztucznymi (szczególnie termoplastycz-nymi), gdzie może nastąpić pęknięcie naprężeniowe tworzywa.  

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL 58-31  zawiera metacrylat. Możliwe podrażnienie skóry przy dłuższym kontakcie. Średnie podrażnienie oczu. W przypadku kontaktu ze skórą zastosować mydło z dużą ilością wody. Przy kontakcie z oczami przepłukiwać czystą wodą. 

W przypadkach szczególnych wezwać lekarza. 

� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���











UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052152379.unknown

_1051651558.unknown

