[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych

Produkt 86-72 

(wersja polska maj 2001)

Dopuszczenie PZH (HK/W/0549/04/2001) do kontaktu z wodą pitną

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL 86-72 jest jednoskładnikowym anaerobowym środkiem o wysokiej wytrzymałości i wydłużonym cza-sie zastygania do uszczelniania gwintów stożkowo-cylindrycznych o dużych rozmiarach elementów hydra-ulicznych i pneumatycznych. Produkt działa również antykorozyjnie. Utwardzanie produktu następuje po od-cięciu dopływu powietrza (tlenu) w szczelinie pomiędzy dwoma metalowymi powierzchniami (w gwincie). Produkt znajduje szczególne zastosowanie tam, gdzie wymagany jest utrudniony demontaż, występują duże ciśnienia, niezbędny jest długi czas montażu elemen-tów oraz występuje kontakt z mediami o wysokich temperaturach.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Klej tworzy elastyczną spoinę, która uszczelniając gwint zastępuje inne metody uszczelniania: przędzę, pakuły, pasty, taśmę teflonową itp. Produkt odporny jest na gaz, powietrze, wodę, oleje, zasady i wiele innych chemikaliów oraz na uderzenia i drgania. Utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy.

Znajduje szczególne zastosowanie tam gdzie wymaga-ny jest trudny i demontaż połączeń gwintowych nor-malnymi narzędziami.

Klej gwarantuje ponadto 100% zabezpieczenie przed korozją oraz szczelność. Dodatek substancji fluoryzu-jącej pozwala na stwierdzenie obecności kleju w gwin-cie przy użyciu lampy UV. 

Szczelność połączenia osiągana jest przy całkowitym wypełnieniu zwoju w gwincie.

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Klej anaerobowy zaczyna polimeryzować (utwardzać się) po odcięciu od jego powierzchni dopływu tlenu w obecności katalizatora w postaci kontaktu z powierzch-nią metalu. Szybkość polimeryzacji uzależniona jest od czynników zewnętrznych jak i od właściwości samego kleju. Parametrami wpływającymi na szybkość polime-ryzacji są: rodzaj materiału, z którego wykonane są elementy złącza śrubowego, wielkość szczeliny złącza, temperatura otoczenia, użycie aktywatora chemicz-nego.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:
anaerobowy metakrylat

Kolor:

mętny czerwony fluorescencyjny

Lepkość:
15000-25000 [mPa.s]  przy 25oC

Temperatura zapłonu:
>100 oC

Zawartość rozpuszczalników:
brak

Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze 8-28oC w oryginalnym opakowaniu

Czas tężenia (wytrzymałość wstępna):
20-40min
Wytrzymałość funkcjonalna (75%): 
po 3-6h

Wytrzymałość pełna (100%):

po 24h

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Max. średnica gwintu/szczelina:

2”/ 0,30mm

Dopuszczalne naprężenia tnące:
10-20N/mm2
Moment zrywający:


20-35Nm

Moment całkowity:


40-75Nm

Zakres temperatur pracy:

-55 + 230 oC
Odporność na wodę, rozpuszczalniki, zmiany tempera-tury, drgania wg DIN 30661. Pomiary obciążeń mecha-nicznych: próba dla trzpienia stalowego M-10x20 / jakość 8.8 / wymiary h=0.8d.

OPAKOWANIA:

Butelki plastikowe 50ml, 250ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywa-czem PULITORE-10. Klej można też aktywować pro-duktem AKTYWATOR-11, który przyspiesza działanie kleju. Produkt LOXEAL 86-72 nanosić należy na zew-nętrzne  zwoje gwintu w małej ilości. W przypadku gwintów nieprzelotowych klejem napełniamy otwór gwintowany do 1/3 jego głębokości. 

Nie poleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym tlenem, chlorem lub innymi silnie utleniają-cymi się substancjami jak również w kontakcie z tworzywami sztucznymi (szczególnie termoplastycz-nymi), gdzie może nastąpić pęknięcie naprężeniowe tworzywa.  

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL 86-72  zawiera metacrylat. Możliwe podrażnienie skóry przy dłuższym kontakcie. Średnie podrażnienie oczu. W przypadku kontaktu ze skórą zastosować mydło z dużą ilością wody. Przy kontakcie z oczami przepłukiwać czystą wodą. 

W przypadkach szczególnych wezwać lekarza. 

� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���











UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052160059.unknown

_1051651558.unknown

