[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych

Produkt 86-54 

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL 86-54 jest jednoskładnikowym anaerobowym i tiksotropowym środkiem do zabezpieczania gwintów dużej wielkości przed samoczynnym luzowaniem się i odkręcaniem, przeciekami i korozją. Utwardzanie pro-duktu następuje po odcięciu dopływu powietrza (tlenu) w szczelinie pomiędzy dwoma metalowymi powierzch-niami (w gwincie). Jest szczególnie przydatny tam gdzie występują maksymalne obciążenia złącza gwintowego (układy napędowe, części konstrukcyjne, osadzanie śrub dwustronnych w połączeniach kołnie-rzowych).

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Klej tworzy elastyczną spoinę, która dostatecznie za-bezpieczając gwint przed samoczynnym luzowaniem zastępuje inne, najczęściej mechaniczne metody: pod-kładki sprężyste, podatne i zaginane, nakrętki kontru-jące itp. Produkt odporny jest na gaz, powietrze, wodę, oleje, zasady i wiele innych chemikaliów oraz na ude-rzenia i drgania. Utrzymuje swoje właściwości w sze-rokim zakresie temperatur pracy.

Znajduje szczególne zastosowanie tam gdzie wymaga-na jest odporność na silne uderzenia, wibracje i utrzymanie maksymalnych naprężeń.

Klej gwarantuje ponadto 100% zabezpieczenie przed korozją oraz szczelność. Dodatek substancji fluoryzu-jącej pozwala na stwierdzenie obecności kleju w gwin-cie przy użyciu lampy UV. 

Standardowe zabezpieczenie gwintu uzyskuje się już przy niewielkiej ilości kleju w gwincie, szczelność połączenia osiągana jest przy całkowitym wypełnieniu zwoju.

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Klej anaerobowy zaczyna polimeryzować (utwardzać się) po odcięciu od jego powierzchni dopływu tlenu w obecności katalizatora w postaci kontaktu z powierzch-nią metalu. Szybkość polimeryzacji uzależniona jest od czynników zewnętrznych jak i od właściwości samego kleju. Parametrami wpływającymi na szybkość polime-ryzacji są: rodzaj materiału, z którego wykonane są elementy złącza śrubowego, wielkość szczeliny złącza, temperatura otoczenia, użycie aktywatora chemicz-nego.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:
anaerobowy metakrylat

Kolor:

zielony fluorescencyjny

Lepkość:
8000-15000 [mPa.s]  przy 25oC

Temperatura zapłonu:
>100 oC

Zawartość rozpuszczalników:
brak

Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze 8-28oC w oryginalnym opakowaniu

Czas tężenia (wytrzymałość wstępna):
15-30min

Wytrzymałość funkcjonalna (75%): 
po 3-6h

Wytrzymałość pełna (100%):

po 6-12h

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Max. średnica gwintu/szczelina:

2”/ 0,30mm

Dopuszczalne naprężenia tnące:
15-25N/mm2
Moment zrywający:


40-50Nm

Moment całkowity:


40-50Nm

Zakres temperatur pracy:

-55 + 150 oC

Odporność na wodę, rozpuszczalniki, zmiany tempera-tury, drgania wg DIN 30661. Pomiary obciążeń mecha-nicznych: próba dla trzpienia stalowego M-10x20 / jakość 8.8 / wymiary h=0.8d.

OPAKOWANIA:

Butelki plastikowe 50ml, 250ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywa-czem PULITORE-10. Klej można też aktywować pro-duktem AKTYWATOR-11, który przyspiesza działanie kleju. Produkt LOXEAL 86-54 nanosić należy na zew-nętrzne  zwoje gwintu w małej ilości. W przypadku gwintów nieprzelotowych klejem napełniamy otwór gwintowany do 1/3 jego głębokości. 

Nie poleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym tlenem, chlorem lub innymi silnie utleniają-cymi się substancjami jak również w kontakcie z tworzywami sztucznymi (szczególnie termoplastycz-nymi), gdzie może nastąpić pęknięcie naprężeniowe tworzywa.  

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL 86-54  zawiera metacrylat. Możliwe podrażnienie skóry przy dłuższym kontakcie. Średnie podrażnienie oczu. W przypadku kontaktu ze skórą zastosować mydło z dużą ilością wody. Przy kontakcie z oczami przepłukiwać czystą wodą. 

W przypadkach szczególnych wezwać lekarza. 




� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052155390.unknown

_1051651558.unknown

