[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych 
Produkt INSTANT-27 

(wersja polska grudzień 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL  INSTANT-27 jest to jednoskładnikowy szyb-kowiążący klej cyjanoakrylowy o bardzo wysokiej lep-kości do łączenia gumy i tworzyw sztucznych. 

Charakteryzuje się najwyższą siłą wiązania, i wydłużo-nym czasem zastygania. 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Kleje CA wykazują dobrą odporność na zmęczenie, bardzo wysoką wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie. Kleją: metal, szkło, drewno, tworzywa szt., korek, papier, kamień.

Części klejone należy szybko łączyć (zaleca się ich wcześniejsze dopasowanie) ponieważ czas przydat-ności kleju do użycia jest bardzo krótki. Z tego samego powodu kleje CA są szczególnie odpowiednie do łą-czenia małych części. 

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Jednoskładnikowe kleje cyjanoakrylowe polimeryzują w kontakcie z lekko zasadowymi powierzchniami.

Wilgotność powietrza wystarcza na ogół do zainicjo-wania utwardzania w kilka sekund i uzyskania wytrzy-małości ręcznej (pełna wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna osiągana jest dopiero po 24h). Najlepsze wyniki uzyskuje się przy wilgotności względ-nej powietrza 40-60%. 

Dla przyspieszenia procesu polimeryzacji i utwardzenia należy stosować aktywatory. 

Duży wpływ na szybkość utwardzania ma również wielkość szczeliny (im większa szczelina tym klej zastyga wolniej) oraz rodzaj klejonych materiałów:

Czas wiązania [s]: 

PCV 30-90,  żywice fenolowe 10-40, polimery ABS 20-50, stal 30-60, aluminium 40-80, cynk 30-90, 

guma chloroprenowa lub nitrylowa <10

jodła 45-90, dąb 90-180, balsa 2-5, mahoń 10-30, pinia (sosna włoska) 5-20, płyta wiórowa 30-90

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:
modyfikowany etylo-cyjanoakryl

Kolor:


bezbarwny, przezroczysty

Lepkość:

1000-1500 [mPa.s]  przy 20oC

Ciężar właściwy:            1,08 [g/ml]  przy 20oC

Temperatura zapłonu (ISO 2592):        >87 oC

Zawartość rozpuszczalników:
brak

Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze 8-28oC w oryginalnym opakowaniu

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Szczelina złącza [m]: 10-200

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2 ]:    18-25

Wytrzymałość na ścinanie      [N/mm2 ]:    13-18

Udarność  [Nxmm/mm2]  ]:            13-80

Zakres temperatur pracy:
    -50  +80 oC

Temperatura mięknięcia:
  + 170 oC

Współcz.refrakcji [nD20]: podobny do szkła

Opór właściwy [ x mm] :
    > 1015
Napięcie przebicia [kV/mm]:    12-13

Stała dielektryczna [1MHz]:     5,2

OPAKOWANIA:

butelki plastikowe 20g, 50g, 100g, 500g

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego kleju i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem LOXEAL PULITORE-10. Klej LOXEAL IS-27 należy nanosić oszczędnie na jedną z klejonych powierzchni i szybko docisnąć spajane części .

W przypadku klejenia tworzyw niesklejalnych (polio-lefin) należy powierzchnię tworzywa aktywować  pro-duktem LOXEAL AKTYWATOR-7.

Sam klej można aktywować produktem LOXEAL AKTYWATOR-9, który przyspiesza działanie kleju i utwardza jego nadmiar. Aktywatorem  zwilżamy klej w złączu lub zwilżamy powierzchnie złącza przed klejeniem i po przeschnięciu dokonujemy sklejenia. Czynność aktywacji można wielokrotnie powtarzać nanosząc kolejne warstwy kleju. W ten sposób można uzyskać grubą spoinę (tak jak w przypadku żywic epoksydowych) o dużej twardości, wytrzymałości me-chanicznej oraz bardzo krótkim czasie wiązania.

Nie poleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym tlenem, chlorem lub innymi silnie utleniają-cymi się substancjami.  

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL  IS-27 zawiera etylo-cyjanocryl. Klei skórę i oczy w ciągu kilku sekund. Silnie reaktywny z wodą. Nie odrywać sklejonej skóry. Dopiero po namoczeniu w ciepłej wodzie z mydłem można ją delikatnie podważać tępym narzędziem (np. łyżką).

W przypadku sklejenia powiek lub połknięcia skonsul-tować się z lekarzem.




� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052252025.unknown

_1051651558.unknown

