[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych 
Produkt PULSAR FIX-06 

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

PULSAR FIX-06 jest to jednoskładnikowy szyb-kowiążący klej cyjanoakrylowy o niskiej lepkości do łączenia metali, gumy, EPDM i tworzyw sztucznych (w tym poliolefin). 

Charakteryzuje się najwyższą siłą wiązania i bardzo krótkim  czasem zastygania 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Kleje CA wykazują dobrą odporność na zmęczenie, bardzo wysoką wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie. Kleją: metal, szkło, drewno, tworzywa szt., korek, papier, kamień.

Części klejone należy szybko łączyć (zaleca się ich wcześniejsze dopasowanie) ponieważ czas przydat-ności kleju do użycia jest bardzo krótki. Z tego samego powodu kleje CA są szczególnie odpowiednie do łą-czenia małych części. 

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Jednoskładnikowe kleje cyjanoakrylowe polimeryzują w kontakcie z lekko zasadowymi powierzchniami.

Wilgotność powietrza wystarcza na ogół do zainicjo-wania utwardzania w kilka sekund i uzyskania wytrzy-małości ręcznej (pełna wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna osiągana jest dopiero po 24h). Najlepsze wyniki uzyskuje się przy wilgotności względ-nej powietrza 40-60%.

Dla przyspieszenia procesu polimeryzacji i utwardzenia należy stosować aktywatory.

Duży wpływ na szybkość utwardzania ma również wielkość szczeliny (im większa szczelina tym klej zastyga wolniej) oraz rodzaj klejonych materiałów:

Czas wiązania [s]: 

PCV 5-15,  żywice fenolowe 5-15,

polimery ABS 5-10, stal 10-25,

aluminium 5-15, cynk 30-90, 

guma chloroprenowa lub nitrylowa <15

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:
modyfikowany etylo-cyjanoakryl

Kolor:


bezbarwny, przezroczysty

Lepkość:

2-3 [mPa.s]  przy 20oC

Ciężar właściwy:            1,05 [g/ml]  przy 20oC

Temperatura zapłonu (ISO 2592):        >80 oC

Zawartość rozpuszczalników:
brak

Magazynowanie: do 14 m-cy w temperaturze 8-28oC w oryginalnym opakowaniu

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Szczelina złącza [m]: 10-50

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2 ]:    20-25

Wytrzymałość na ścinanie      [N/mm2 ]:    18-22

Udarność  [Nxmm/mm2]  ]:            15-18

Zakres temperatur pracy:
    -50  +90 oC

Temperatura mięknięcia:
  + 160/170 oC

Współcz.refrakcji [nD20]: podobny do szkła

Opór właściwy [ x mm] :
    > 1015
Napięcie przebicia [kV/mm]:    12-13

Stała dielektryczna [1MHz]:     5,2

OPAKOWANIA:

butelki plastikowe 2,5g, 5g, 10g, 20g, 50g, 500g, 20kg 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego kleju i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem LOXEAL PULITORE-10. Klej PULSAR FIX-06 należy nanosić oszczędnie na jedną z klejonych powierzchni i szybko docisnąć spajane części .

W przypadku klejenia tworzyw niesklejalnych (polio-lefin) należy powierzchnię tworzywa aktywować  pro-duktem LOXEAL AKTYWATOR-7.

Sam klej można aktywować produktem LOXEAL AKTYWATOR-9, który przyspiesza działanie kleju i utwardza jego nadmiar. Aktywatorem  zwilżamy klej w złączu lub zwilżamy powierzchnie złącza przed klejeniem i po przeschnięciu dokonujemy sklejenia. Czynność aktywacji można wielokrotnie powtarzać nanosząc kolejne warstwy kleju. W ten sposób można uzyskać grubą spoinę (tak jak w przypadku żywic epoksydowych) o dużej twardości, wytrzymałości me-chanicznej oraz bardzo krótkim czasie wiązania.

Nie poleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym tlenem, chlorem lub innymi silnie utleniają-cymi się substancjami.  

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  PULSAR FIX-06 zawiera etylo-cyjanocryl. Klei skórę i oczy w ciągu kilku sekund. Silnie reaktywny z wodą. Nie odrywać sklejonej skóry. Dopiero po namoczeniu w ciepłej wodzie z mydłem można ją delikatnie podważać tępym narzędziem (np. łyżką).

W przypadku sklejenia powiek lub połknięcia skonsul-tować się z lekarzem.




� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052252025.unknown

_1052333663.unknown

