Arkusz Danych Technicznych

[image: image1.wmf]Pulsar MET-M
(wersja polska wrzesień 2003)

OPIS PRODUKTU:

PULSAR MET-M – to masa dwuskładnikowa do odpowiedzialnych napraw elementów metalowych. Zawiera włókno szklane i wypełniacze metalowe.

Pasta naprawcza do napraw "na zimno" uszkodzonych części metalowych z żeliwa, stali i aluminium. Zastępuje tradycyjne metody napraw takie jak napawanie, spawanie czy lutowanie.
Żywica charakteryzuje się dobrą adhezją do klejonych materiałów, wysoką odpornością na temperatury (do 180oC), tiksotropowością, odpornością na paliwa, smary, oleje, alkohole, wodę morską.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Dwuskładnikowa epoksydowa żywica z wypełniaczami metalowymi i włóknem szklanym PULSAR MET jest odpowiednia do napraw form wtryskowych, zbiorników i silników, skrzyń biegów i przekładni, instalacji przesyłowych a w szczególności:

· wybitych gniazd łożyskowych,  

· rowków klinowych i wpustowych, 

· otworów gwintowych, 

· rys na tłoczyskach hydraulicznych, 

· wałów w obszarze pracy łożysk, uszczelnień i piast, 

· przewodów gazowych i CO, 

· pękniętych korpusów i obudów, 

· wad odlewniczych, 

· den sitowych wymienników ciepła itp.
PULSAR MET-M posiada również dobrą przyczepność do większości podłoży (metali, szkła, kamienia, betonu, drewna i niektórych sztywnych tworzyw sztucznych).

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Materiał przed użyciem należy dokładnie wymieszać (ok. 2min.) w proporcjach 2:1, nakładać w tem‑ peraturze nie mniejszej niż 5oC i wilgotności względnej powietrza mniejszej niż 90%.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Typ chemiczny:
żywica epoksydowa

Kolor:
ciemny brąz
Lepkość:
pasta
Gęstość: 
2,3 [g/cm3]

Temperatura zapłonu:
> +200oC
Zawartość rozpuszczalników:
brak

Magazynowanie: 
do 24 m-cy w temperaturze 
od +8oC do +28oC w oryginalnym opakowaniu

Zakres temperatur pracy:
‑50  +180oC

Przydatność po wymieszaniu:
20 min. przy 20oC 

Czas obróbki mechanicznej:
3 h przy 20oC

Moduł sprężystości przy zginaniu Eg:
9540 [MPa]

Naprężenie w chwili złamania:
117 [MPa]

Strzałka ugięcia w chwili złamania:
2,2 [mm]

Udarność:
9,5 [kJ/m2]
OPAKOWANIA:

Puszka 1kg kpl.
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przygotować powierzchnię poprzez usunięcie brudu, resztek farby, rdzy i innych zanieczyszczeń za pomocą piaskowania, szlifowania lub innej obróbki mechanicz‑ nej, wydmuchanie pozostałości zanieczyszczeń sprężonym powietrzem i odtłuszczenie najlepiej zmywaczem, w zależności od rodzaju powierzchni PULSAR PLASTIC CLEANER lub PULSAR METAL CLEANER. Nakładać materiał warstwami: pierwszą (cienką) dobrze wetrzeć w podłoże, przy następnych usuwać pęcherzyki powietrza, po stwardnieniu materiału można również nakładać kolejne warstwy. Materiał w stanie nieutwardzonym można formować zwilżoną dłonią lub poprzez folię PE po całkowitym utwardzeniu w temperaturze otoczenia powstałą strukturę można, dla polepszenia parametrów mechanicznych i chemicznych nawet o 30%, wygrzać w temperaturze ok. +100oC przez okres ok.4 godz. 
W przypadkach dużych ubytków, uszkodzeń miejsc silnie obciążonych itp. należy tworzoną spoinę "uzbroić" siatką z włókna szklanego lub klamrami metalowymi. Przygotowując się do dokonania naprawy uwzględnić wpływ temperatury otoczenia na szybkość wiązania pasty: wyższe temperatury przyspieszają proces, niższe go opóźniają. Konstrukcja spoiny 
i staranność jej wykonania mają decydujący wpływ na jej jakość i wytrzymałość.

Produkt można poddawać obróbce mechanicznej takiej jak takiej jak wiercenie, gwintowanie, frezowanie, szlifowanie czy toczenie

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt PULSAR MET-M zawiera żywicę epoksydową.
Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą.
Nie spożywać. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.



� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052507439.unknown

_1051651558.unknown

