[image: image1.wmf]Arkusz Danych  Technicznych

Produkt 31-42 

(wersja polska maj 2001)

OPIS PRODUKTU:

LOXEAL 31-42 - to dwuskładnikowa bezbarwna (nieżółknąca) żywica epoksydowa do klejenia różnych materiałów. Żywica charakteryzuje się bardzo krótkim czasem zastygania, dobrą adhezją do klejonych materiałów, wysoką odpornością na temperaturę oraz kontakt z wodą, paliwami, olejami i gazami .

Żywica wykazuje też dużą stabilność parametrów me-chanicznych w szerokim zakresie temperatur oraz odporność na starzenie się.

Znacznym ułatwieniem procesu aplikacji kleju jest specjalne opakowanie strzykawka-bliźniak z dyszą mieszającą i zaczepem do mocowania w pistolecie dozującym (pistolet stanowi część oferty handlowej LOXEAL).

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Produkt odporny jest na gaz, powietrze, wodę, oleje, zasady i wiele innych chemikaliów oraz na uderzenia i drgania. Utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy. Silnie mocuje i wypełnia ubytki w strukturze twardych materiałów (substratów) takich jak: metale (stal, żeliwo, aluminium i inne met. kolorowe), ceramika, szkło, kamienie szlachetne, beton, drewno, twarde tworzywa sztuczne. Nie nadaje się do klejenia poliolefin, gumy, tworzyw elastycznych i plastycznych. 

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Klej epoksydowy zaczyna polimeryzować (utwardzać się) w kilka minut po wymieszaniu składników w stosunku 1:1 w dowolnej grubości spoinie złącza.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny:
             żywica epoksydowa

Kolor:


bezbarwny, przezroczysty

Lepkość:

10000-15000[mPa.s]przy 25oC

Ciężar właściwy: 
(25st.C)[g/cm3]:  1,1

Temperatura zapłonu:
>100 oC

Zawartość rozpuszczalników:
brak

Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze 8-28oC w oryginalnym opakowaniu

Czas tężenia (wytrzymałość wstępna):
5-10min

Wytrzymałość funkcjonalna:  

20-30min

Wytrzymałość pełna (100%):

po 12h

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Szczelina wypełnienia: 

0,1mm –2mm

Wytrzym. na ścinanie (DIN53283):      10-12 N/mm2   

Wytrzym. na złuszczanie (ISO4578):    0,4 N/mm   

Zakres temperatur pracy:
-50 +80oC

OPAKOWANIA:

Strzykawka plastikowa  2x25ml w systemie pistoletu z dyszą mieszającą

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone lub naprawiane należy dokładnie oczyścić z resztek starego kleju i dobrze odtłuścić, naj-lepiej zmywaczem LOXEAL PULITORE-10. Części do-pasować “na sucho”. Ze względu na jednorazowe dzia-łanie dyszy mieszającej najlepiej jest przygotować kilka napraw jednocześnie (można wtedy przy pomocy jednej dyszy zużyć całe opakowanie kleju). 

Opakowanie z klejem umieścić w pistolecie dozującym, usunąć końcówkę i zamontować dyszę mieszającą. Powoli napełnić dyszę klejem, pierwsze pasmo kleju (ok. 1 cm) usunąć. Nanosić klej w miejsca naprawy i rozprowadzać w razie potrzeby na przykład. Szpa-chelką. Pozostałość kleju poza miejscem naprawy usunąć mechanicznie. 

Resztę kleju w strzykawce zabezpieczyć po zdemonto-waniu dyszy zaślepką.  

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt  LOXEAL 31-42 zawiera żywicę epoksydową i alifatyczne aminokwasy. Możliwe podrażnienie skóry i oczu.  

W przypadku kontaktu ze skórą zastosować mydło z dużą ilością wody. Przy kontakcie z oczami prze-płukiwać czystą wodą. 

W przypadkach szczególnych wezwać lekarza.



� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








UWAGA:

[image: image2.wmf]Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma LOXEAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów LOXEAL przez użytkowników, ponieważ

nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.


[image: image3.wmf][image: image4.wmf]_1052507439.unknown

_1051651558.unknown

