NON-DRIP

LEPKI, NIEKAPIĄCY SMAR

Wprowadzenie
Lepkie, niekapiące smary to wysokiej jakości produkty, w których zastosowano lepkie składniki, mocno przywierające do metalowych części. Są idealne do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola zużycia oleju.
Oleje te zostały zaakceptowane przez Kanadyjski Departament Rolnictwa w zastosowaniu, gdzie nie ma kontaktu z żywnością.

Cechy i Korzyści
Bardzo dobrze przylegający
· Świetnie przylega do metalowych części

· Zapewnia ochronę przed rdzą i korozją

· Zmniejszone rozpryskiwanie smaru

· Obniża zużycie oleju

· Właściwości anty-ścieralne

Zastosowanie

Smary Non-Drip stworzono, by zmniejszyć kapanie, obniża to możliwość kontaktu smaru z innymi materiałami. Dlatego oleje te są zalecane do smarowania układów, które wymagają dobrej przyczepności oleju oraz cienkiego filmu ochronnego. Są idealne do użytku w przemyśle włókienniczym, drukarniach, piłach, transporterach łańcuchowych.
Non-Drip 150 można stosować do karoserii samochodowych. Jednak ze względu na naturalną lepkość smaru oleje te nie są zalecane do kropelkowych olejarek.

Specyfikacja techniczna

	Właściwości
	OLEJE NON-DRIP

	
	32
	68
	100
	150
	220

	Lepkość kinematyczna

cSt @ 40ºC

cSt  @ 100ºC
	29

6,0
	69

10,3
	105

13,1
	155

17,4
	220

21,1

	Indeks Lepkości
	159
	135
	121
	123
	114

	Punkt Zapłonu, ºC
	204
	220
	256
	255
	265

	Punkt Płynięcia, ºC
	-42
	-33
	-30
	-30
	-30


